РАЗМЕРЫ и ВЕС ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.
СТЕРЖЕНЬ .

Ø 20 х 1000 – 0,4 кг              
Ø 25 х 1000 – 0,6 кг

Ø 30 х 1000 – 0,8 кг

Ø 40 х 1000 – 1,5 кг

Ø 45 х 1000 – 1,9 кг

Ø 50 х 1000 – 2,3кг

Ø 60 х 1000 – 3,5кг

Ø 70 х 1000 – 4,7кг

Ø 80 х 1000 – 6,3кг

Ø 90 х 1000 – 8кг

Ø 100 х 1000 – 9,6кг

Ø 120 х 1000 –14,5кг

Ø 130 х 1000 –16,9кг

Ø 150 х 1000 –22,5кг

Ø 160 х 1000 –26,1кг

Ø 170 х 1000 –29,2кг

Ø 180 х 1000 –32,6кг

Ø 210 х 1000 –44,2кг

Ø 230 х 700 – 37 кг

Ø 240 х 700 –40,5кг

Ø 250 х 700 –44,4кг

Ø 280 х 700 – 55 кг

Ø 290 х 700 – 59 кг

Ø 300 х 700 –63кг

Ø 315 х 700 –71кг

Ø 340 х 700 –83кг

Ø 440 х 500 –100кг

Ø 460 х 500 – 107 кг

Ø 510 х 500 –132кг

Ø 575 х 500 – 170 кг

Ø 600 х 500 –185кг

Ø 675 х 500 –230кг

Ø 815 х 500 – 337 кг

ЛИСТ.

1400х1000х10 – 20 кг
1400х1000х15 – 28 кг

1400х1000х20 –37 кг

1400х1000х25 – 42 кг

1400х1000х30 –52кг

1400х1000х35 –60кг

1400х1000х40 – 68 кг

1400х1000х50 – 87 кг

1400х1000х60 – 102 кг

1400х1000х70 – 119 кг

1400х1000х80 – 136 кг

1400х1000х90 – 154 кг

1400х1000х100 – 170 кг

1400х1000х110 – 185 кг

1400х1000х120 – 200 кг

1400х1000х150 –250 кг

1400х1000х180 –300кг

1400х1000х210 – 348 кг

1400х1000х240 – 400 кг

1400х1000х270 –450 кг

1400х1000х300 –500кг

Все веса приблизительные.

Размер и примерный вес втулок метровой длины
	Наружный диаметр, мм
	Внутренний диаметр, мм
	Вес, кг

	80

	
	50
	4

	
	60
	3

	
	70
	1,9

	100
	50
	8

	
	60
	6,8

	
	70
	5,4

	
	80
	4

	120
	50
	12,5

	
	60
	11,5

	
	70
	10

	
	80
	8,6

	150
	50
	21

	
	60
	20

	
	70
	18,8

	
	80
	17

	
	90
	15,5

	
	100
	13,7

	
	110
	11,6

	
	120
	9,5

	
	130
	

	170
	60
	26,5

	
	70
	25,3

	
	80
	24

	
	90
	22

	
	100
	20

	
	110
	18,3

	
	120
	16

	
	130
	13,3

	
	140
	10,7

	190
	70
	33

	
	80
	31

	
	90
	29,4

	
	100
	27,5

	
	110
	25,5

	
	120
	23

	
	130
	21

	
	140
	18

	190
	150
	15,3

	
	160
	12

	220
	70
	46

	
	80
	44

	
	90
	42

	
	100
	40,5

	
	110
	38

	
	120
	36

	
	130
	33,5

	
	140
	31

	
	150
	28

	
	170
	21,5

	240
	80
	54

	
	100
	50

	
	120
	46

	
	140
	40

	
	160
	34

	
	180
	28

	250
	90
	57

	
	100
	55

	
	120
	51

	
	140
	45

	
	160
	39

	
	180
	33

	
	200
	25

	270
	90
	68

	
	100
	66

	
	120
	61

	
	140
	56

	
	160
	50

	
	180
	43

	
	200
	36

	
	220
	27

	290


	100
	77

	
	120
	73

	
	140
	68

	
	160
	62

	
	180
	55

	
	200
	47

	
	220
	39


	315
	110
	90

	
	130
	85

	
	150
	80

	
	170
	74

	
	190
	66

	
	210
	58

	
	230
	50

	
	250
	40

	350
	120
	113

	
	140
	107

	
	160
	101

	
	180
	95

	
	200
	87

	
	220
	79

	
	240
	69

	
	260
	60

	390
	140
	138

	
	160
	131

	
	180
	125

	
	200
	117

	
	220
	109

	
	240
	99

	
	260
	89

	
	280
	79

	
	300
	67

	
	320
	55

	450


	150
	186

	
	180
	176

	
	210
	164

	
	240
	150

	
	270
	135

	
	300
	118

	
	330
	100

	490
	160
	220

	
	190
	210

	
	220
	198

	
	250
	183

	
	280
	168

	
	310
	150

	
	340
	131

	
	370
	109

	580
	180
	316

	
	210
	304

	
	240
	290

	
	270
	275

	
	300
	258

	
	330
	239

	
	360
	220

	
	390
	196

	
	420
	172

	
	450
	146


